ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПАСТЫ (МАСТИКИ) "СИНЗАТИМ"

Содержание

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

1. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  ФУНДАМЕНТОВ………………………………………………………………4

2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛОВ…………………………………………………………………….5

3. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ КАБИН ………………………………...…………6

4. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШАХТ ЛИФТОВ	………………………………………………………………..6

5. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ……………………………………………………………..6

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6. КРОВЛЯ БЕЗРУЛОННАЯ НОВАЯ 
(ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОВЕР)…………………………………………………………………...7

7. РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ СО СНЯТИЕМ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ 
СТАРОГО КОВРА КРОВЛИ……………………………………………………………………….........9

8. РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ БЕЗ СНЯТИЯ СТАРОГО КОВРА КРОВЛИ	…………………..10

9. РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, В Т.Ч. ОЦИНКОВАННЫХ КРОВЕЛЬ

ИЗ ПРОФНАСТИЛАБЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ……………………………………...10

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМСАНИТАРИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ…………………………………………………………………………………………11

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПАСТЫ (МАСТИКИ) "СИНЗАТИМ"

Битумно-эмульсионная паста (мастика) ''СИНЗАТИМ'' на твердых эмульгаторах изготовлена по ТУ 5775 - 001 - 52305513 - 01, соответствует ГОСТ 30693-2000 и является экологически  чистым  гидроизоляционным, антикоррозийным и клеящим материалом, имеет Санитарно-Эпидемиологическое Заключение   №66.01.10..577.П.002559.10.02, Сертификат Пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП056.Н.00178

Назначение:

- Устройство безрулонных кровель и ремонт рулонных кровель  безогневым способом;

- Ремонт металлических, в т.ч.оцинкованных, асбоцементных кровель  без замены старого покрытия;

- Гидроизоляция наружных и внутренних, сухих и влажных поверхностей (межпанельные  швы, штукатурная  гидроизоляция подземных  гаражей, выгребных ям, стоянок, боксов  и  любых  других  сооружений).

- Наклеивание плоских изделий (линолеум,  фанера  и  т.п.) к любым  поверхностям  без дополнительной  подстилающей  гидроизоляции,  в том  числе во влажных  помещениях (например, в бассейнах и банях).

- Защита металлических конструкций (в том числе днищ кузовов автомобильного транспорта) от коррозии и разрушения в агрессивных средах (щелочной, кислой, сульфатной и магнезиальной)*

- Выполняет свойства шумоизоляции.

* Не допускается  контакт покрытия с нефтепродуктами и другими жидкими веществами, содержащие углеводороды.

Техническая характеристика:

Паста	раствор расплавленного битума

с водой в присутствии твердого

эмульгатора.

Консистенция	12-14 см осадки

эталонного конуса;

Цвет	серо-черный;

Плотность гр. /см3	1,1;

Температура применения 0С	положительная

Температуростойкость,  0С высохшей

пасты (мастики)	от - 70 до + 120;

Температура воспламенения на плоскости,

высохшей пасты (мастики) 0С	+368

Срок хранения	неограничен, при условии

наличия слоя воды над

поверхностью при хранении

в герметичной таре и переме-

шивании один раз в полгода.

Температура хранения	положительная

Время расслаивания

(продукт - вода), час	10

Удобоукладываемость	хорошая;

Адгезия к бетону Мпа (кг-/см2)	0,3 (3,0)

Растворители:

Жидкий вид	вода;

Твердый вид	нефтепродукты и другие вещества

в жидком виде, содержащие

углеводороды.

Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	- 3 - 4

Перед применением хорошо размешать.

ГИДРОИЗОЛЯЦИИОННЫЕ РАБОТЫ

1.  ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  ФУНДАМЕНТОВ

1.1.Фундаменты монолитные

1.1.1. Очистить изолируемые поверхности от грязи и пыли.

1.1.2. Нанести грунтовку (раствор пасты с водой 1:1) кистями на поверхность, перетирая оставшиеся пылевидные частицы. Дать просохнуть.

1.1.3. Нанести кистями, шпателем или механизировано слой пасты 1,5-2 мм (расход 1,7-2,2 кг/м2 на 1 слой) на  вышеуказанные поверхности. Дать просохнуть.

1.1.4. При наличии обратной засыпки производить последнюю, не повреждая гидроизоляцию, путем установки между фундаментом и грунтом ограждающих конструкций.

1.2. Фундаменты сборные

1.2.1. Все элементы фундамента на месте монтажа гидроизолируются по п.п. 1.1.1.- 1.1.3.

1.2.2. Монтаж вести, не нарушая гидроизоляционное покрытие.

1.2.3. После монтажа швы обработать по п.п. 1.1.1 - 1.1.3.

1.2.4. Обратную засыпку производить по п. 1.1.4.

2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛОВ

2.2. Гидроизоляция наружных стен производится

по п.п. 1.1.1. - 1.1.4.

2.3. Гидроизоляция внутренних стен.

2.2.1.  Гидроизоляцию выполнить по п.п. 1.1.1. - 1.1.3..

2.2.2.  Укрепить армирующую стальную сетку дюбелями (возложен другой способ по проекту).

2.2.3.  Оштукатурить  поверхности  цементно-песчаным  раствором  марки  не  ниже 100  кг/см2.

Толщина штукатурного слоя 2-3 см, в зависимости от неровности поверхности стен.

2.3. Гидроизоляция потолка

2.3.3. Нанести слой пасты 1-2  мм  (расход 1,1-2,2 кг/м2 на слой). Дать просохнуть.

2.3.4. Уложить армирующую стальную сетку и нанести выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М-100.

2.4. Гидроизоляция пола

5.2.1. По утрамбованному щебеночному основанию уложить по армирующей стальной сетке бетонный пол (толщина бетона М 200-5 см) или проектный в зависимости от воздействующих нагрузок.

5.2.2. После набора прочности бетоном, нанести грунтовочный слой пасты "Синзатим" с одновременным нанесением стеклосетки СС-8 или ТНТ-4 и ее пропиткой грунтовкой. Дать просохнуть.

Гидроизоляция зависит от функциональных назначений подвала и помещений над подвалом.

Если помещения над подвалом по функциональному назначению связаны с мокрыми процессами, то гидроизоляция потолка подвала осуществляется гидроизоляцией пола этих помещений.

Если в подвале и в помещении над ним отсутствуют мокрые процессы - то потолок подвала не гидроизолируется.

Если в подвале имеются мокрые процессы, а в помещении над ними таковые отсутствуют, то гидроизоляция потолка подвала осуществляется через полы в помещениях над подвалом, причем влажность в этой зоне подвала регулируется системой вентиляции в соответствии с действующими СНиПами.

3. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ САНУЗЛОВ

3.1. Санузлы (ванная и туалет), выполняемые по индивидуальным проектам,

гидроизолируются следующим образом:

3.1.1. На плите перекрытия устраивается из цементно-песчаного раствора чашеобразная  выравнивающая стяжка с проектными уклонами и учетом установки сливных трапов (если это предусмотрено проектом).

3.1.2. После набора прочности раствором чаша грунтуется с одновременным приклеиванием и пропиткой стеклосетки СС-8 или ТНТ-4. Дать просохнуть. Стеклосетка на вертикальную поверхность поднимается не менее 100мм.

3.1.3.  Нанести слой пасты пасты 1-2  мм  (расход 1,1-2,2 кг/м2 на слой). Дать просохнуть.

3.1.4.  Настелить декоративную плитку на цементно-песчаный раствор или на гидросмесь на основе пасты "Синзатим".

3.2. Санузлы (санкабины), изготавливаемые в заводских условиях, требуют гидроизоляции пола с применением пасты "Синзатим" по п. 3.1.

4. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ШАХТ ЛИФТОВ

Гидроизоляция шахт лифтов устанавливается проектом. Замена гидроизоляционных проектных материалов на пасту "Синзатим" решается в каждом конкретном случае индивидуально.

5. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

5.1.   Металлические поверхности тщательно очищаются механическим способом (скребки, щетки,   абразивные круги и   обработка пескоструйным аппаратом т.п.) от рыхлой ржавчины. При   необходимости обезжиривается.

5.2.    Очищенная поверхность обрабатывается восстановителем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, (расход 300 мл на 1м2) инструмент - капроновые кисти.

5.3. Через 24 часа обработанная ''кислотой'' поверхность смачивается водой (расход 200мл на 1м2), инструмент кисти, валики, тампоны из пара лона).

5.4. Непосредственно, после смачивания поверхности, на нее наносится грунтовка, приготовленная из пасты, путём её растворения водой в пропорции 1:1, при этом паста имеет стандартный конус 12-14. Грунтовка наносится ''способом втирания'' кистями, (расход грунтовки 300 мл /1м2).

5.5. При подсыхании грунтовки ''на отлип'' наносится паста толщиной слоя 1,5-2,0 мм. Нанесение осуществляется напылением форсункой с подачей сжатого воздуха 1-2,0 атм. Допускается нанесение мастики кистью, валиком до 1,5-2мм. Расход мастики ~2 кг/ м2.

5.6. Запрещается нанесение грунтовки и мастики при пасмурной, дождевой, и,  предвещающей дождь погоде, при покрытии на открытом воздухе.

Внимание! Гидроизоляционные работы  в помещениях производить  с работающей вентиляцией и при положительной температуре.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6.  КРОВЛЯ БЕЗРУЛОННАЯ НОВАЯ 
(ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОВЕР)

Материалы:

- подкладка армирующая – Сетка базальтовая армирующая. На ендовы и температурные швы - пленка полиэтиленовая;

- грунтовка - паста (мастика) "Синзатим", разведенная водой 1: 1 объемно;

- паста (мастика) ''Синзатим'';

- защитные посыпки - гравий фракции 2-5 мм или крупнозернистый песок, различных цветов минеральная крошка;

- защитные окраски - битумная краска БТ-177 (не обязательно), только в случае придания кровле серебристого цвета.

Инструмент:

- форсунка бескомпрессорная + одновинтовой  насос марки 1В;

- щетка бытовая капроновая волосяная;

- ножницы для резки ткани;

- ножи;

- скребок металлический;

- кисти;

- шпатель;

- спецодежда.

6.1. Технологический процесс  устройства  новой  кровли

6.1.1. До устройства нового ковра кровли должны быть установлены воронки внутренних водостоков, вентиляция, стойки антенн и т.п., выполнена стяжка и устроены бортики к парапетам и к др. выступающим частям над кровлей, произведена обделка свесов.

6.1.2. Работы, предусмотренные технологической картой, рекомендуется выполнять в сухую солнечную погоду  (при солнечной, ветреной погоде, не предвещающей дождя, время высыхания 2-3 часа  при 20°С. Не высохшая паста  смывается водой, необходим ориентир по барометру).

6.1.3. Перед работой с основной поверхностью кровли  обрабатывают примыкания к парапетам, ендовы, воронки и т.д.

Примыкания к парапетам, к стенкам и к другим выступающим над кровлей конструкциям устраиваются так:

- грунтуется стенка, парапет и т.д. на высоту 250 мм и примыкающая поверхность с бортиком на ширину 250 мм, одновременно на грунтовку укладывается полотнище сетки базальтовой армирующей шириной 500-1000 мм с последующим разглаживанием и пропиткой ее грунтовкой. С целью повышения адгезии грунтовка наносится щеткой с перетиранием пылевидных частиц. Дают просохнуть. Воронка обустраивается в следующей последовательности. Очищается от грязи и ржавчины поверхность внутри и снаружи смонтированной воронки. Металлические и цементно-песчаные поверхности вокруг воронки грунтуются, сушатся и далее выполняют штукатурную гидроизоляцию. Заполняются щели, зазоры между покрытием и воронкой, на затвердевший раствор  при необходимости можно положить кладочную сетку с ячейкой 50?50 мм и создать раствором сливную чашу согласно проекту. Далее, чаша грунтуется, просыхает до "отлипания". Затем повторно промазываются швы, места стыков  стяжки и чаши сливной воронки грунтовкой, после высыхания расстилается  полотнище стеклосетки, уплотняется, разрезается центр над воронкой, заправляются края ткани внутрь воронки. Далее наносится слой пасты 2-3 мм. Дают просохнуть.

6.1.4. Подготовленная поверхность стяжки для основного ковра, очищенная от грязи и пыли, грунтуется щеткой, причем грунт тщательно втирается в поверхность с целью повышения адгезии. Одновременно укладывается стеклосетка и следом за укладкой идет ее пропитка грунтовкой. Стеклосетка укладывается внахлест 10 см. Дают просохнуть.

Слой грунтовки  составляет 0,5 - 1 мм. Далее, на огрунтованную поверхность наносится слой пасты  2-3 мм. Пасту допускается наносить щеткой или форсункой от винтового насоса, причём наносится материал разбрызгиванием от пониженных точек к верхним (от карнизных свесов к конькам), тем самым материал при нанесении более качественно распределяется на изолируемой поверхности, равномерно заполняя все неровности, трещины, зазоры.  Дают высохнуть. Далее наносят еще (в зависимости от уклона кровли) 1 или 2 слоя пасты с просушкой. Затем наносят слой пасты с одновременной посыпкой минеральной крошкой (песком), по цвету согласованной с заказчиком. Крошка (песок) наносится вручную тонким слоем с расходом около двух литров на кв.м. Далее, высохшую посыпку укатывают катком с давлением 0,5-1л/см2 .

Нанесённая крошка повышает температуростойкость и прочностные характеристики кровли в ходе ее эксплуатации, а также делает её эстетически привлекательной.

Расход пасты - 6 кг/м2   готовой кровли.

Расход грунтовки - 300 - 500 мл на кв.м обрабатываемой поверхности.

7. РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ 
СО СНЯТИЕМ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ 
СТАРОГО КОВРА КРОВЛИ

Устройство данной кровли отличается в подготовке поверхности. Поверхность старого ковра осматривается, и определяются места явного нарушения (пузырения, порывы, наличие под ковром воды или воздуха). Данные нарушения в зависимости от их площади, позволяют принять решение о полном или частичном снятии старого ковра. Далее, снимается ковер и осматривается состояние стяжки и утеплителя (если таковые имеются) и при необходимости, ремонтируются. Затем процесс устройства кровли осуществляются  частично по п.6.1. Более подробно ремонт мягкой кровли в нескольких вариантах описывается в "Технологических картах"

8. РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ 
БЕЗ СНЯТИЯ СТАРОГО КОВРА КРОВЛИ

При наличии нескольких нарушений используется следующая технология:

8.1. Разрезать пузырь конвертообразно и развернуть края конверта;

8.2. Осмотреть и при необходимости отремонтировать утеплитель и стяжку;

8.3. Нанести грунтовку (расход 0,5 л/м2); дать просохнуть.

8.4. Нанести слой пасты 1,5-2 мм. на отремонтированную стяжку и на края конверта, дать просохнуть;

8.5. Свернуть конверт и уплотнить его.

8.6. Нанести на поверхность ремонтируемой зоны слой грунтовки 0,5 - 1 мм., затем поверх укладывается внахлест 10 см. на старое рулонное покрытие и разглаживается полотнище базальтовой армирующей сетки и пропитывается грунтовкой, дают просохнуть; затем, наносится слой пасты толщиной 2-3 мм, выравнивая поверхность полотнища и неровности по его краям шпателем.

8.7. Далее вся кровля покрывается, как указано в п. 6.1.

Расход  пасты, включая грунтовку ~6 кг на 1м2 ремонтируемого покрытия.

9. РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, 
В Т.Ч. ОЦИНКОВАННЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ

9.1. Провести осмотр состояния деревянных конструкций, металлопрофиля и дать заключение о необходимости определённого перечня ремонтных работ;

9.2.  Пастой "СИНЗАТИМ" для продления срока службы деревянных конструкций возможна обработка, как защита от гниения и грибковых образований;

9.3. Прежде чем выполнять гидроизоляцию металлических поверхностей их необходимо подготовить в следующем порядке:

• зачистить поверхность до  металла (убрать грязь, старую краску и щёткой по металлу, дрелью с насадкой смести и зачистить поверхности от рыхлой ржавчины, которую необходимо обезжирить и восстановить способом, указанным в п.п. 5.2., 5.3.

• нанести грунтовку кистью, щеткой (расход 300-500 гр. на 1 м 2 ) на всю ремонтируемую поверхность,

• включая ендовы, воронки, фланцы и т.п.;

• выстелить полотнище базальтовой армирующей сетки внахлёст до 10 см. и, разглаживая, его уплотнить. Дать просохнуть;

• Затем нанести и распределить слой пасты  толщиной 1-2 мм.  по  поверхности армирующей базальтовой сетки;

• После неполного высыхания, когда из пасты испарится вода посыпать и уплотнить кварцевый  песок, минеральную крошку, гравий и т.п. фракция 2-4 мм. расход 2 л/м2

Расход пасты 1,2-2,3 кг на 1 м2 в зависимости от сложности конструкции.

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМСАНИТАРИЯ 
И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Паста и мастика по своему составу относятся к веществам 3 класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007

При работе с пастой (мастикой) должны применяться индивидуальные средства защиты (спецодежда, обувь, защитные очки, рукавицы). В случае попадания пасты (мастики) на лицо или руки, смыть водой, а отдельные высохшие фрагменты снять тампоны с вазелином или с растительным маслом с последующей промывкой теплой водой с мылом. Высохшие паста и мастика относятся к трудновозгораемым материалам с температурой вспышки +368 С. В случае возгорания их тушат огнетушителем, песком, войлочным или асбестовым полотном, накрывая место возгорания.

Приступая к работе с пастой ''СИНЗАТИМ'',

внимательно 
изучите данную инструкцию!