**Синзатим Шовный**

**Описание материала**

*«Синзатим Шовный»* - сухая строительная гидроизоляционная поверхностная смесь, предназначенная для гидроизоляции статичных трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений и примыканий, за счёт высокой водонепроницаемости и отсутствия усадки самого материала. Обладает высокой адгезией к бетону.

По швам, стыкам, примыканиям, трещинам и т. п. выполняют штрабу, увлажняют водой, и обрабатывают материалом *«Синзатим Проникающий»*. После чего штрабу плотно заполняют материалом *«Синзатим Шовный»*  и обрабатывают материалом *«Синзатим Проникающий»*.

**Технические характеристики**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение** | **Методы измерения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Технические характеристики раствора** | | |
| **1.1** | Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,3 | ГОСТ 31356-2007 |
| **1.2** | Прочность на сжатие, не менее, МПа,  через 7 дней  через 28 дней | 30,0  60,0 | ГОСТ 5802 |
| **1.3** | Марка по водонепроницаемости раствора, W, не менее | 14 | ГОСТ 12730.5 |
| **1.4** | Марка по морозостойкости, циклов, не менее | F400 | ГОСТ 10060,0-95 |

**Расход материала**

Расход материала «Синзатим Шовный» при штрабе 25\*25 мм. составляет 1,6 кг/м.п. с учетом технологических потерь при укладке смеси.

**Приготовление сухой смеси «Синзатим Шовный»**

Сухая смесь смешивается с водой в пропорции: 0,16 л воды на 1 кг сухой смеси или по объему – 1 часть воды на 4 части сухой смеси. Растворную смесь перемешивать в течение 1 – 2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели до получения густой пластичной консистенции.

**Подготовительные работы**

По всей длине трещин, швов, примыканий и вокруг вводов коммуникаций выполнить штрабы П-образной конфигурации сечением не менее 25х25 мм.

Перед нанесением необходимо увлажнить основание водой до максимально возможного его насыщения и обработать смесью [Синзатим Проникающий»](http://sinzatim.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9/).

**Нанесение**

Подготовленную штрабу плотно заполнить растворной смесью «Синзатим Шовный». При этом толщина наносимого за один прием слоя растворной смеси не должна превышать 30 мм; глубокие штрабы заполняются в несколько слоев.

После заполнения обработать смесью [Синзатим Проникающий»](http://sinzatim.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9/)

**Уход за обработанной поверхностью**

Необходимо следить за тем, чтобы обработанные поверхности оставались влажными в течении 3-х суток. Для чего необходимо увлажнять поверхность 2-3 раза в день.